| Metode de deformare plastică aplicate pentru obţinerea unor produse din AMF. Nr. crt. | Aliajul | Metoda de deformare plastică | Temperatura °C | Produs finit, dimensiuni |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cu-Al-Ni | laminare la cald | 900-950 | Tablă 3-2 mm |  |
|  |  | laminare la cald cu călire instantanee în apă. | 800 | lamelă 0,5mm |  |
| 2 | Cu-Zn-Al | laminare la cald | 800 | Tablă 1 mm |  |
|  |  | tragere la rece cu recoaceri intermediare. | - | Sârmă  3 |  |
| 3 | Ti-Ni | forjare la cald | 800-870 | - |  |
|  |  | laminare la cald |  | bare 8mm;  3 mm |  |
|  |  |  | 800-870 | tablă 12mm; 2 mm |  |
|  |  |  |  | tablă 10,5mm |  |
|  |  | Tragere la rece cu recoaceri intermediare | - | Sârmă 1 mm |  |