PLUMA ALIAJULUI cu memoria formei CuZnAl14

25 ns

50 ns

75 ns

100 ns

150 ns

200 ns

250 ns

300 ns

400 ns

500 ns

550 ns

600 ns

650 ns

700 ns

800ns

900 ns

1000 ns

1100 ns

| Time [ns] | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distance [mm] | 1.76 | 2.068 | 2.156 | 2.2 | 2.28 | 3.08 | 3.652 | 4.01 | 4.4 | 4.532 | 4.6 | 4.67 | 4.75 | 4.95 |

Analiza Spectrului plumei aliajului cu memoria formei CuZnAl 14

Spectrometrie optică indusă cu laser (LIBS)a plumei aliajului cu memoria formei CuZnAl 14

| Nr. Crt. | Observed wavelength air (nm) | Ion (element) | Aki (s-1) | Ei (cm-1) | Ek (cm-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 308.08 | (NiI) | 8.7+06 | 1713.087 | 34163.264 |
| 2 | 308.98 | (AlI) | 2.4+06 | 44166.398 | 76521.7 |
| 3 | 324.75 | (CuI) | 1.39+08 | - | - |
| 4 | 327.39 | (CuI) | 1.37+08 | - | - |
| 5 | 328.03 | (FeI) | 5.4+07 | 26627.604 | 57104.22 |
| 6 | 330.12 | (CuII) | 5.3-02 | - | - |
| 7 | 334.44 | (AlIV) | 2.0-04 | 82408 | 853971 |
| 8 | 358.57 | (FeI) | 3.75+06 | 7376.76 | 35257.31 |
| 9 | 359.77 | (NiI) | 1.4+07 | 1713.087 | 29500.674 |
| 10 | 360.094 | (FeIII) | 3.8 | - | - |
| 11 | 365.39 | (CrI) | 4.5+05 | - | - |
| 12 | 368.65 | (CuII) | 1.2+07 | - | - |
| 13 | 394.4 | (AlI) | 4.93+07 | 0 | 25347.756 |
| 14 | 396.11 | (FeI) | 2.3+06 | 23051.742 | 48289.865 |
| 15 | 402.18 | (FeI) | 1+07 | 22249.428 | 47106.477 |
| 16 | 406.21 | (PbI) | 9.2+07 | - | - |
| 17 | 424.9 | (CuI) | 1.97+07 | - | - |
| 18 | 427.48 | (CrI) | 3.07+07 | 0 | 23386.35 |
| 19 | 437.76 | (SiIII) | 4.14+06 | 204828.06 | 227665.09 |
| 20 | 441.39 | (CoII) | 2.7+07 | - | - |
| 21 | 447.98 | (AlIII) | 2.4-01 | 167612.75 | 189928.49 |
| 22 | 450.94 | (CuI) | 2.75+07 | - | - |
| 23 | 452.99 | (CrI) | 1.1+06 | 20519.6 | 42589.25 |
| 24 | 453.97 | (CuI) |  |  |  |
| 25 | 458.61 | (CrI) |  |  |  |
| 26 | 464.95 | (CrI) |  |  |  |
| 27 | 466.19 | (FeI) |  |  |  |
| 28 | 467.36 | (CuII) |  |  |  |
| 29 | 467.92 | (FeI) |  |  |  |
| 30 | 472.15 | (SiI) |  |  |  |
| 31 | 480.99 | (FeI) |  |  |  |
| 32 | 490.9 | (CuII) |  |  |  |
| 33 | 491.1 | (ZnII) |  |  |  |
| 34 | 491.77 | (FeIV) |  |  |  |